|  |  |
| --- | --- |
| Логотип | **Общество с Ограниченной Ответственностью «СПЕЦКОМПЛЕКТСЕРВИС»** |
| ИНН/КПП 7730556820/504701001, ОГРН 1077746707180, ОКПО 99583975 | |
| **р/сч. 40702810306000100388 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва, к/сч. 30101810445250000836 БИК 044525836** | |
| **Юр. адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская д.1**  **Факт. адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская д.1**  **Телефон: (495) 721 88 26**  **Факс: (495) 721 88 26**  **E-mail: info@sk-servis.com**  **www.sk-servis.com** | |

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Копания «CKC» производит композиты SKFLEX на базе термоэластопластов SEBS (термопластичные эластомеры, ТЭП). Наша продукция обладает высокими потребительскими свойствами и простотой переработки, отвечает требованиям экологической безопасности. При производстве наших композитов соблюдаются все необходимые требования технологического процесса на каждом этапе производства. Сырье для производства берется самого высокого качества от надежных и известных поставщиков. Для производства используется самое современное оборудование ведущих фирм. Каждая партия продукции проходит тщательный контроль качества. Продукция выпускается в натуральном и черном цветах. Композиты линейки SKFLEX характеризуются отсутствием запаха.

Предлагаем приобрести следующие виды нашей продукции:

**Экструзионные марки**

**SKFLEX SE-65-05, Шор- А60, ПТР (190С, 5кг) -5г /10мин**

**SKFLEX ЕSE-70-05, Шор- А70, ПТР (190С, 5кг) -5г /10мин**

**SKFLEX SE-80-05, Шор- А60, ПТР (190С, 5кг) -5г /10мин**

**Литьевые марки**

**SKFLEX S-60-10, Шор- А60, ПТР (190С, 5кг) -10г /10мин –** ( на основе СБС )

**SKFLEX SE-60-20 Шор- А60, ПТР (190С, 5кг) -20г /10мин** (аналог Elastron G 100A60)\*

**SKFLEX S-65-10, Шор- А65, ПТР (190С, 5кг) -10г /10мин-** ( на основе СБС )

**SKFLEX SE-65-20, Шор- А60, ПТР (190С, 5кг) -20г /10мин**

**SKFLEX SE-80-20, Шор- А80, ПТР (190С, 5кг) -20г /10мин (**аналог Elastron G 100A80)\*

**SKFLEX SE-80-60, Шор- А80, ПТР (190С, 5кг) -60г /10мин**

**SKFLEX SE-85-60 Шор- А85, ПТР (190С, 5кг) -60г /10мин,** (аналог MEGOL DP 2722/85)\*

\*- является непрямым аналогом и переход осуществляется с минимальными корректировками режимов работы.

**Возможно изготовление некоторых марок на основе СБС.**